产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州弹性体改性沥青防水卷材产品质量监督抽查实施细则

2025-05-16发布                                            2025-05-19实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州弹性体改性沥青防水卷材

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

弹性体改性沥青防水卷材，在生产、销售领域抽样。在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品（生产日期至抽样时一年内生产产品）。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（卷） | 检验样品数量（m） | 单项复验样品数量（m） | 备样品数量（m） | 单项复验备样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

抽取生产、销售企业同一原料配方、同一型号规格、同一批次产品。在符合抽样要求的前提下，尽可能抽查生产、销售量大的产品。抽样基数满足抽样数量即可。

弹性体改性沥青防水卷材：在生产者或销售者认定的合格产品中随机抽取完整包装的样品2卷，将该卷材切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取长度为1.5m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样）。在该批产品中再随机抽取一卷用同样方法切取1.5m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为单项复验备样）。

2 检验依据

表2 弹性体改性沥青防水卷材

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热性 | GB 18242—2008 | GB/T 328.11—2007 |
| 2 | 低温柔性 | GB 18242—2008 | GB/T 328.14-2007 |
| 3 | 不透水性 | GB 18242—2008 | GB/T 328.10-2007 |
| 4 | 拉力 | GB 18242—2008 | GB/T 328.8-2007 |
| 5 | 延伸率 | GB 18242—2008 | GB/T 328.8-2007 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 328.8-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分 沥青防水卷材 拉伸性能

GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材试验方法 第10部分 沥青和高分子防水卷材 不透水性

GB/T 328.11-2007 建筑防水卷材试验方法 第11部分 沥青防水卷材 耐热性

GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法 第14部分 沥青防水卷材 低温柔性

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 结论用语

经抽样检验，所检项目符合xx标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州弹性体改性沥青防水卷材产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，xx项目不符合xx标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州弹性体改性沥青防水卷材产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。