产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）产品质量

监督抽查实施细则

2025-05-16发布                                            2025-05-19实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS），在生产领域抽样。在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品（生产日期至抽样时一年内生产产品）。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量（块） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽样 总数量 | 检验 样品 | 复验 检验样品 | 备用 样品 | 备用 复验样品 |
| 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 76 | 19 | 19 | 19 | 19 |

绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）：在生产者认定的合格产品中随机抽取完整的样品76块，在76块样品中随机抽取19块检验样品及19块复验检验样品，其中19块作为备用样品，另19块作为复验用样品。

注意事项：取样时效应自产品生产之日起在自然条件下放置28天后进行检验。

2 检验依据

表2 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 8813-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 可燃性 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 8626-2007 |
| 5 | 单体燃烧 | GB/T 10801.1—2021 | GB/T 20284-2006 |

3 判定及检验

3.1依据及检验方法

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB/T 8813-2020 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定

GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB∕T10295-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 20284-2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 结论用语

经抽样检验，所检项目符合xx标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，xx项目不符合xx标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。