产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材产品质量监督

抽查实施细则

2025-10-13发布                                        2025-10-14实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在巴音郭楞蒙古自治州行政区域内生产和流通领域抽样，在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1  抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 抽取3根管材，每根截取3段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，1 段作为备用样品。 |
| 2 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 |  |
| 3 | 低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 |  |
| 4 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材 |  |

2 检验依据

表2   给水用聚乙烯（PE）管材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 壁厚公差 | GB/T 8806—2008 |
| 3 | 静液压强度（20℃，100h） | GB/T 6111—2003 |
| 4 | 灰分 | GB/T 9345.1—2008 |

表3   给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 任一点壁厚偏差 | GB/T 8806—2008 |
| 3 | 密度 | GB/T 1033.1—2008 |
| 4 | 静液压强度（20℃，1h） | GB/T 6111—2018 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2—2003 |

表4   低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 壁厚允许偏差 | GB/T 8806—2008 |
| 3 | 密度 | GB/T 1033.1—2008 |
| 4 | 静液压强度（20℃，1h） | GB/T 6111—2018 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2—2003 |

表5   给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径偏差 | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 壁厚偏差 | GB/T 8806—2008 |
| 3 | 密度 | GB/T 1033.1—2008 /GB/T 1033—1986 |
| 4 | 静液压强度（20℃，1h） | GB/T 6111—2018 |
|  | 液压试验（20℃，1h） | GB/T 6111—2003 |
| 5 | 维卡软化温度 | GB/T 8802—2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13663.2—2018  给水用聚乙烯（PE）管材

GB/T 10002.1—2023  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 13664—2023  低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 32018.1-2015  给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管道系统 第1部分:管材

CJ/T 272—2008 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材及管件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任1项或1项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时。该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。