产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州自保温砌块  产品质量监督抽查实施细则

2025-5-16发布                                           2025-5-19实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州自保温砌块

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

自保温砌块，在生产领域抽样。在企业待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品（生产日期至抽样时一年内生产产品）。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量（块） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽样总数量 | 检验样品 | 复验检验样品 | 备用样品 | 备用复验样品 |
| 自保温砌块 | 92 | 23 | 23 | 23 | 23 |

自保温砌块：在生产者认定的合格产品中随机抽取完整的样品92块，92块样品中抽取23块检验样品及23块复验检验样品，23块作为备用样品，23块作为备用复验样品。

2 检验依据

表2 自保温砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | XJJ 109-2019 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 抗压强度 | XJJ 109-2019 | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 抗冻性 | XJJ 109-2019 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 放射性 | XJJ 109-2019 | GB 6566-2010 |

3 判定及检验

3.1检验依据及检验方法

XJJ 109-2019 自保温砌块应用技术标准

GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 结论用语

经抽样检验，所检项目符合xx标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州自保温砌块产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，xx项目不符合xx标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州自保温砌块产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。