产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州钢丝绳产品质量监督抽查实施细则

2025-6-12 发布                                        2025-6-13 实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州钢丝绳产品监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

1.2抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下：

采用随机抽样方法进行,随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的钢丝绳产品，抽取样品数量1盘10米，截成2根，其中6.5米1根作为检验样品，3.5米1根作为备用样品。

1.3 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。

2 检验依据

检验项目见表1、表2、表3

表1电梯用钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8903-2024中6.5条 | GB/T 8358-2023 |
| 2 | 尺寸偏差（直径偏差） | GB/T 8903-2024中6.3条 | GB/T 8903-2024 |
| 3 | 不松散 | GB/T 8903-2024中7.7条 | GB/T 8903-2024 |
| 4 | 捻制质量 | GB/T 8903-2024中6.2.1条 | GB/T 8903-2024 |
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 8903-2024中6.6.2条 | GB/T 228.1-2021 |

表2 重要用途钢丝绳

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 8918-2006中6.2.6条 | GB/T 8358-2023 |
| 2 | 尺寸偏差（直径允许偏差） | GB/T 8918-2006中6.2.3条 | GB/T 8918-2006 |
| 3 | 不圆度 | GB/T 8918-2006中6.2.3条 | GB/T 8918-2006 |
| 4 | 不松散 | GB/T 8918-2006中7.1.6条 | GB/T 8918-2006 |
| 5 | 捻制质量 | GB/T 8918-2006中6.2.1.1条 | GB/T 8918-2006 |

表3 钢丝绳（通用）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 20118-2017中8.13条 | GB/T 8358-2023 |
| 2 | 尺寸偏差（直径允许偏差） | GB/T 20118-2017中8.10.2条 | GB/T 20118-2017 |
| 3 | 不圆度 | GB/T 20118-2017中8.10.2条 | GB/T 20118-2017 |
| 4 | 不松散 | GB/T 20118-2017中9.7条 | GB/T 20118-2017 |
| 5 | 捻制质量 | GB/T 20118-2017中8.2.1条 | GB/T 20118-2017 |
| 6 | 抗拉强度 | GB/T 20118-2017中8.14.2条 | GB/T 228.1-2021 |
| 7 | 钢丝绳的涂油 | GB/T 20118-2017中8.4条 | GB/T 20118-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 8903-2024 电梯用钢丝绳

GB/T 8918-2006 重要用途钢丝绳

GB/T 20118-2017 钢丝绳通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。